# Межгосударственный стандарт ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81)
"Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция."
(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 2002 г. N 205-ст)

# Carbon and low-alloy steel butt-weldings fittings. Reducers. Design.

Дата введения 1 января 2003 г.

Взамен ГОСТ 17378-83

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной стали.

Область применения переходов - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380. Требования пунктов 4.1-4.3 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

# 3 Определения, обозначения и сокращения

Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.

# 4 Конструкция и размеры

4.1 Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.

"Рис. 1. Конструкция и размеры переходов"

# Таблица 1 - Переходы исполнения 1

Размеры в миллиметрах

┌────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┐

│   DN   │    D    │    Т    │   D_1    │   Т_1   │    L    │ Масса, кг │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   2,0   │          │   2,0   │         │   0,05    │

│   20   │  26,9   │   3,2   │          │   3,2   │   38    │   0,07    │

│        │         │   4,0   │   21,3   │   4,0   │         │   0,09    │

├────────┼─────────┼─────────┤          ├─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   2,3   │          │   2,0   │         │   0,09    │

│        │         │   3,2   │          │   3,2   │         │   0,12    │

│   25   │  33,7   │   4,5   │          │   4,0   │         │   0,16    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   2,3   │          │   2,0   │         │   0,09    │

│        │         │   3,2   │   26,9   │   3,2   │         │   0,12    │

│        │         │   4,5   │          │   4,0   │         │   0,16    │

│        │         │         │          │         │   51    │           │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   2,6   │          │   2,0   │         │   0,13    │

│        │         │   3,6   │   21,3   │   3,2   │         │   0,17    │

│        │         │   5,0   │          │   4,0   │         │   0,23    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│   32   │  42,4   │   2,6   │          │   2,0   │         │   0,13    │

│        │         │   3,6   │   26,9   │   3,2   │         │   0,17    │

│        │         │   5,0   │          │   4,0   │         │   0,23    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   2,6   │          │   2,3   │         │   0,13    │

│        │         │   3,6   │   33,7   │   3,2   │         │   0,17    │

│        │         │   5,0   │          │   4,5   │         │   0,23    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   2,6   │          │   2,0   │         │   0,19    │

│        │         │   3,6   │   26,9   │   3,2   │         │   0,25    │

│        │         │   5,0   │          │   4,0   │         │   0,34    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│   40   │  48,3   │   2,6   │          │   2,3   │   64    │   0,19    │

│        │         │   3,6   │   33,7   │   3,2   │         │   0,25    │

│        │         │   5,0   │          │   4,5   │         │   0,34    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   2,6   │          │   2,6   │         │   0,19    │

│        │         │   3,6   │   42,4   │   3,6   │         │   0,25    │

│        │         │   5,0   │          │   5,0   │         │   0,34    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   2,9   │          │   2,3   │         │   0,31    │

│        │         │   4,0   │   33,7   │   3,2   │         │   0,42    │

│        │         │   5,6   │          │   4,5   │         │   0,58    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│   50   │  60,3   │   2,9   │          │   2,6   │   76    │   0,31    │

│        │         │   4,0   │   42,4   │   3,6   │         │   0,42    │

│        │         │   5,6   │          │   5,0   │         │   0,58    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   2,9   │          │   2,6   │         │   0,31    │

│        │         │   4,0   │   48,3   │   3,6   │         │   0,42    │

│        │         │   5,6   │          │   5,0   │         │   0,58    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   2,9   │          │   2,6   │         │   0,47    │

│        │         │   5,0   │   42,4   │   3,6   │         │   0,78    │

│        │         │   7,1   │          │   5,0   │         │   1,10    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤   89    ├───────────┤

│   65   │  76,1   │   2,9   │          │   2,6   │         │   0,47    │

│        │         │   5,0   │   48,3   │   3,6   │         │   0,78    │

│        │         │   7,1   │          │   5,0   │         │   1,10    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   2,9   │          │   2,9   │         │   0,47    │

│        │         │   5,0   │   60,3   │   4,0   │         │   0,78    │

│        │         │   7,1   │          │   5,6   │         │   4,10    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   3,2   │          │   2,6   │         │   0,60    │

│        │         │   5,6   │   48,3   │   3,6   │         │   1,00    │

│        │         │   8,0   │          │   5,0   │         │   1,40    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│   80   │  88,9   │   3,2   │          │   2,9   │         │   0,60    │

│        │         │   5,6   │   60,3   │   4,0   │         │   1,00    │

│        │         │   8,0   │          │   5,6   │         │   1,40    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   3,2   │          │   2,9   │         │   0,60    │

│        │         │   5,6   │   76,1   │   5,0   │         │   1,00    │

│        │         │   8,0   │          │   7,1   │         │   1,40    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   3,6   │          │   2,9   │         │   1,00    │

│        │         │   6,3   │   60,3   │   4,0   │         │   1,70    │

│        │         │   8,8   │          │   5,6   │         │   2,30    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│  100   │  114,3  │   3,6   │          │   2,9   │   102   │   1,00    │

│        │         │   6,3   │   76,1   │   5,0   │         │   1,70    │

│        │         │   8,8   │          │   7,1   │         │   2,30    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   3,6   │          │   3,2   │         │   1,00    │

│        │         │   6,3   │   88,9   │   5,6   │         │   1,70    │

│        │         │   8,8   │          │   8,0   │         │   2,30    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   4,0   │          │   2,9   │         │   1,70    │

│        │         │   6,3   │   76,1   │   5,0   │         │   2,60    │

│        │         │  10,0   │          │   7,1   │         │   4,10    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│  125   │  139,7  │   4,0   │          │   3,2   │   127   │   1,70    │

│        │         │   6,3   │   88,9   │   5,6   │         │   2,60    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │         │   4,10    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   4,0   │          │   3,6   │         │   1,70    │

│        │         │   6,3   │  114,3   │   6,3   │         │   2,60    │

│        │         │  10,0   │          │   8,8   │         │   4,10    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   3,2   │         │   2,50    │

│        │         │   7,1   │   88,9   │   5,6   │         │   3,90    │

│        │         │  11,0   │          │   8,8   │         │   6,00    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│  150   │  168,3  │   4,5   │          │   3,6   │   140   │   2,50    │

│        │         │   7,1   │  114,3   │   6,3   │         │   3,90    │

│        │         │  11,0   │          │   8,8   │         │   6,00    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   4,5   │  139,7   │   4,0   │         │   2,50    │

│        │         │   7,1   │          │   6,3   │         │   3,90    │

│        │         │  11,0   │          │  10,0   │         │   6,00    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   6,3   │  114,3   │   3,6   │         │   5,10    │

│        │         │   8,0   │          │   6,3   │         │   6,30    │

│        │         │  12,5   │          │   8,8   │         │   9,70    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│  200   │  219,1  │   6,3   │  139,7   │   4,0   │   152   │   5,10    │

│        │         │   8,0   │          │   6,3   │         │   6,30    │

│        │         │  12,5   │          │  10,0   │         │   9,70    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   6,3   │  168,3   │   4,5   │         │   5,10    │

│        │         │   8,0   │          │   7,1   │         │   6,30    │

│        │         │  12,5   │          │  11,0   │         │   9,70    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   6,3   │  139,7   │   4,0   │         │   7,40    │

│        │         │  10,0   │          │   6,3   │         │   12,00   │

│  250   │  273,0  │         │          │         │   178   │           │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   6,3   │  168,3   │   4,5   │         │   7,40    │

│        │         │  10,0   │          │   7,1   │         │   12,00   │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   6,3   │  219,1   │   6,3   │         │   7,40    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │         │   12,00   │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   7,1   │  168,3   │   4,5   │         │   11,00   │

│        │         │  10,0   │          │   7,1   │         │   16,00   │

│  300   │  323,9  │         │          │         │   203   │           │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   7,1   │  219,1   │   6,3   │         │   11,00   │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │         │   16,00   │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   7,1   │  273,0   │   6,3   │         │   11,00   │

│        │         │  10,0   │          │  10,0   │         │   16,00   │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   8,0   │  219,1   │   6,3   │         │   23,00   │

│        │         │  11,0   │          │   8,0   │         │   31,00   │

│  350   │  355,6  │         │          │         │   330   │           │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   8,0   │  273,0   │   6,3   │         │   23,00   │

│        │         │  11,0   │          │  10,0   │         │   31,00   │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   8,0   │  323,9   │   7,1   │         │   23,00   │

│        │         │  11,0   │          │  10,0   │         │   31,00   │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │   8,8   │  273,0   │   6,3   │         │   31,00   │

│        │         │  12,5   │          │  10,0   │         │   43,00   │

│  400   │  406,4  │         │          │         │   356   │           │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   8,8   │  323,9   │   7,1   │         │   31,00   │

│        │         │  12,5   │          │  10,0   │         │   43,00   │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤         ├───────────┤

│        │         │   8,8   │  355,6   │   8,0   │         │   31,00   │

│        │         │  12,5   │          │  11,0   │         │   43,00   │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │         │  323,9   │   7,1   │         │           │

│  450   │  457,0  │  10,0   │          │         │   381   │   42,00   │

│        │         │         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  355,6   │   8,0   │         │           │

│        │         │         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  406,4   │   8,8   │         │           │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │         │  355,6   │   8,0   │         │           │

│  500   │  508,0  │  11,0   ├──────────┼─────────┤         │   65,00   │

│        │         │         │  406,4   │   8,8   │   508   │           │

│        │         │         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  457,0   │  10,0   │         │           │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │         │  406,4   │   8,8   │         │   94,0    │

│  600   │  610,0  │  12,5   │          │         │         │           │

│        │         │         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  457,0   │  10,0   │         │           │

│        │         │         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  508,0   │  11,0   │         │           │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│        │         │         │  457,0   │  10,0   │         │           │

│  700   │  711,0  │         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  508,0   │  11,0   │         │           │

│        │         │         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  610,0   │  12,5   │         │           │

│        │         │         │          │         │   610   │     -     │

│        │         │    -    │          │         │         │           │

├────────┼─────────┤         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  508,0   │  11,0   │         │           │

│  800   │  813,0  │         │          │         │         │           │

│        │         │         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  610,0   │  12,5   │         │           │

│        │         │         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  711,0   │    -    │         │           │

├────────┼─────────┤         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  610,0   │  12,5   │         │           │

│  900   │  914,0  │         │          │         │         │           │

│        │         │         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  711,0   │    -    │         │           │

│        │         │         ├──────────┤         │         │           │

│        │         │         │  813,0   │         │         │           │

├────────┼─────────┤         ├──────────┼─────────┤         │           │

│        │         │         │  711,0   │    -    │         │           │

│  1000  │ 1016,0  │         │          │         │         │           │

│        │         │         ├──────────┤         │         │           │

│        │         │         │  813,0   │         │         │           │

│        │         │         ├──────────┤         │         │           │

│        │         │         │  914,0   │         │         │           │

├────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┤

│Примечание - Масса приведена для справок.                              │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Таблица 2 - Переходы исполнения 2

Размеры в миллиметрах

┌────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────┐

│   DN   │    D    │    Т    │   D_1    │   Т_1   │   L    │ Масса, кг │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   2,0   │          │   2,0   │        │    0,1    │

│        │         │   3,0   │    32    │   3,0   │        │    0,2    │

│   32   │   38    │   4,0   │          │   4,0   │        │    0,2    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   2,0   │          │   1,6   │        │    0,1    │

│        │         │   3,0   │          │   3,0   │        │    0,2    │

│        │         │   4,0   │    25    │   3,0   │        │    0,2    │

│        │         │         │          │         │   30   │           │

├────────┼─────────┼─────────┤          ├─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   2,5   │          │   1,6   │        │    0,1    │

│        │         │   4,0   │          │   3,0   │        │    0,2    │

│        │         │   5,0   │          │   3,0   │        │    0,3    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│   40   │   45    │   2,5   │          │   2,0   │        │    0,1    │

│        │         │   4,0   │    32    │   4,0   │        │    0,2    │

│        │         │   5,0   │          │   5,0   │        │    0,3    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   2,5   │          │   2,0   │        │    0,1    │

│        │         │   4,0   │    38    │   4,0   │        │    0,2    │

│        │         │   5,0   │          │   5,0   │        │    0,3    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   3,0   │          │   1,6   │        │    0,2    │

│        │         │   4,0   │    25    │   1,6   │        │    0,3    │

│        │         │   5,0   │          │   3,0   │        │    0,3    │

│        │         │   6,0   │          │   3,0   │        │    0,4    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   3,0   │          │   2,0   │   45   │    0,2    │

│        │         │   4,0   │    32    │   2,0   │        │    0,3    │

│   50   │   57    │   5,0   │          │   3,0   │        │    0,3    │

│        │         │   6,0   │          │   4,0   │        │    0,4    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   3,0   │          │   2,0   │        │    0,2    │

│        │         │   4,0   │    38    │   4,0   │        │    0,3    │

│        │         │   5,0   │          │   4,0   │        │    0,3    │

│        │         │   6,0   │          │   4,0   │        │    0,4    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   3,0   │          │   2,5   │        │    0,2    │

│        │         │   4,0   │    45    │   2,5   │   60   │    0,3    │

│        │         │   5,0   │          │   4,0   │        │    0,3    │

│        │         │   6,0   │          │   5,0   │        │    0,4    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   3,0   │          │   2,0   │        │    0,3    │

│        │         │   3,5   │          │   2,5   │        │    0,4    │

│        │         │   5,0   │    38    │   3,0   │   55   │    0,6    │

│        │         │   6,0   │          │   3,0   │        │    0,6    │

│        │         │   7,0   │          │   4,0   │        │    0,7    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│   65   │   76    │   3,0   │          │   2,5   │        │    0,4    │

│        │         │   3,5   │          │   2,5   │        │    0,5    │

│        │         │   5,0   │    45    │   4,0   │        │    0,6    │

│        │         │   6,0   │          │   4,0   │        │    0,7    │

│        │         │   7,0   │          │   5,0   │        │    0,8    │

│        │         │         │          │         │   70   │           │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   3,0   │          │   3,0   │        │    0,3    │

│        │         │   3,5   │    57    │   3,0   │        │    0,4    │

│        │         │   5,0   │          │   4,0   │        │    0,6    │

│        │         │   6,0   │          │   5,0   │        │    0,7    │

│        │         │   7,0   │          │   6,0   │        │    0,8    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   3,5   │          │   2,5   │        │    0,6    │

│        │         │   6,0   │    45    │   4,0   │        │    0,9    │

│        │         │   8,0   │          │   5,0   │        │    1,2    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│   80   │   89    │   3,5   │          │   3,0   │   75   │    0,6    │

│        │         │   6,0   │    57    │   4,0   │        │    0,9    │

│        │         │   8,0   │          │   5,0   │        │    1,2    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   3,5   │          │   3,5   │        │    0,6    │

│        │         │   6,0   │    76    │   5,0   │        │    0,9    │

│        │         │   8,0   │          │   6,0   │        │    1,2    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   4,0   │          │   3,0   │        │    0,9    │

│        │         │   6,0   │    57    │   4,0   │        │    1,2    │

│        │         │   8,0   │          │   5,0   │        │    1,6    │

│        │         │   9,0   │          │   6,0   │        │    1,8    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │   108   │   4,0   │          │   3,5   │        │    0,9    │

│        │         │   6,0   │    76    │   5,0   │        │    1,2    │

│        │         │   8,0   │          │   6,0   │        │    1,6    │

│        │         │   9,0   │          │   7,0   │        │    1,8    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,0   │          │   3,5   │        │    0,9    │

│        │         │   6,0   │    89    │   6,0   │        │   1,2,    │

│  100   │         │   8,0   │          │   8,0   │   80   │    1,6    │

│        │         │   9,0   │          │   8,0   │        │    1,8    │

│        ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,0   │          │   3,0   │        │    1,0    │

│        │         │   6,0   │    57    │   4,0   │        │    1,3    │

│        │         │   8,0   │          │   5,0   │        │    1,7    │

│        │         │   9,0   │          │   6,0   │        │    1,9    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │   114   │   4,0   │          │   3,5   │        │    1,0    │

│        │         │   6,0   │    76    │   5,0   │        │    1,3    │

│        │         │   8,0   │          │   6,0   │        │    1,7    │

│        │         │   9,0   │          │   7,0   │        │    1,9    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,0   │          │   3,5   │        │    1,0    │

│        │         │   6,0   │    89    │   6,0   │        │    1,3    │

│        │         │   8,0   │          │   8,0   │        │    1,7    │

│        │         │   9,0   │          │   8,0   │        │    1,9    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   4,0   │          │   3,0   │        │    1,3    │

│        │         │   8,0   │    57    │   4,0   │        │    2,5    │

│        │         │  10,0   │          │   5,0   │        │    3,1    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   5,0   │          │   3,5   │        │    1,6    │

│        │         │   8,0   │    76    │   5,0   │        │    2,5    │

│        │         │  10,0   │          │   6,0   │        │    3,1    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│  125   │   133   │   4,0   │          │   3,5   │  100   │    1,3    │

│        │         │   6,0   │    89    │   5,0   │        │    1,9    │

│        │         │   8,0   │          │   6,0   │        │    2,5    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   5,0   │          │   4,0   │        │    1,6    │

│        │         │   8,0   │   108    │   6,0   │        │    2,5    │

│        │         │   8,0   │          │   8,0   │        │    2,5    │

│        │         │  10,0   │          │   9,0   │        │    3,1    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   5,0   │          │   4,0   │        │    1,6    │

│        │         │   8,0   │   114    │   6,0   │        │    2,5    │

│        │         │   8,0   │          │   8,0   │        │    2,5    │

│        │         │  10,0   │          │   9,0   │        │    3,1    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   3,0   │        │    1,5    │

│        │         │   8,0   │          │   4,0   │        │    2,6    │

│        │         │  10,0   │    57    │   5,0   │        │    3,2    │

│        │         │  12,0   │          │   6,0   │   75   │    3,9    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   3,5   │        │    1,5    │

│        │         │   8,0   │    76    │   5,0   │        │    2,6    │

│        │         │  10,0   │          │   6,0   │        │    3,2    │

│        │         │  12,0   │          │   7,0   │        │    3,9    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   3,5   │        │    2,3    │

│        │         │   8,0   │    89    │   6,0   │        │    3,9    │

│        │   159   │  10,0   │          │   8,0   │        │    4,8    │

│        │         │  12,0   │          │   8,0   │        │    5,9    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   4,0   │        │    2,3    │

│        │         │   8,0   │   108    │   6,0   │        │    3,9    │

│  150   │         │  10,0   │          │   8,0   │  130   │    4,8    │

│        │         │  12,0   │          │   9,0   │        │    5,9    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   4,0   │        │    2,3    │

│        │         │   8,0   │   114    │   6,0   │        │    3,9    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │    4,8    │

│        │         │  12,0   │          │   9,0   │        │    5,9    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   4,0   │        │    2,3    │

│        │         │   8,0   │   133    │   8,0   │        │    3,9    │

│        │         │  10,0   │          │  10,0   │        │    4,8    │

│        │         │  12,0   │          │  10,0   │        │    5,9    │

│        ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   3,0   │        │    1,6    │

│        │         │   8,0   │    57    │   4,0   │        │    2,7    │

│        │         │  10,0   │          │   5,0   │        │    3,3    │

│        │         │  12,0   │          │   6,0   │   75   │    4,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   3,5   │        │    1,6    │

│        │         │   8,0   │    76    │   5,0   │        │    2,7    │

│        │         │  10,0   │          │   6,0   │        │    3,3    │

│        │         │  12,0   │          │   7,0   │        │    4,0    │

│        │   168   │         │          │         │        │           │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   3,5   │        │    2,6    │

│        │         │   8,0   │    89    │   6,0   │        │    4,1    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │    5,1    │

│        │         │  12,0   │          │   8,0   │        │    6,2    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   4,0   │        │    2,6    │

│        │         │   8,0   │   108    │   6,0   │        │    4,1    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │  130   │    5,1    │

│        │         │  12,0   │          │   9,0   │        │    6,2    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   4,0   │        │    2,6    │

│        │         │   8,0   │   114    │   6,0   │        │    4,1    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │    5,1    │

│        │         │  12,0   │          │   9,0   │        │    6,2    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   4,5   │          │   4,0   │        │    2,6    │

│        │         │   8,0   │   133    │   8,0   │        │    4,1    │

│        │         │  10,0   │          │  10,0   │        │    5,1    │

│        │         │  12,0   │          │  10,0   │        │    6,2    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   6,0   │          │   3,0   │        │    2,9    │

│        │         │  10,0   │          │   4,0   │        │    4,6    │

│        │         │  12,0   │    57    │   4,0   │        │    5,5    │

│        │         │  14,0   │          │   5,0   │        │    6,4    │

│        │         │  16,0   │          │   6,0   │        │    7,3    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   6,0   │          │   3,5   │        │    2,9    │

│        │         │  10,0   │          │   5,0   │        │    4,6    │

│        │         │  12,0   │    76    │   5,0   │        │    5,5    │

│        │         │  14,0   │          │   6,0   │        │    6,4    │

│        │         │  16,0   │          │   7,0   │        │    7,3    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   6,0   │          │   3,5   │        │    2,9    │

│  200   │   219   │  10,0   │          │   5,0   │   95   │    4,6    │

│        │         │  12,0   │    89    │   5,0   │        │    5,5    │

│        │         │  14,0   │          │   6,0   │        │    6,4    │

│        │         │  16,0   │          │   8,0   │        │    7,3    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   6,0   │          │   4,0   │        │    2,9    │

│        │         │  10,0   │          │   6,0   │        │    4,6    │

│        │         │  12,0   │   108    │   8,0   │        │    5,5    │

│        │         │  14,0   │          │   8,0   │        │    6,4    │

│        │         │  16,0   │          │   9,0   │        │    7,3    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   6,0   │          │   4,0   │        │    2,9    │

│        │         │  10,0   │          │   6,0   │        │    4,6    │

│        │         │  12,0   │   114    │   8,0   │        │    5,5    │

│        │         │  14,0   │          │   8,0   │        │    6,4    │

│        │         │  16,0   │          │   9,0   │        │    7,3    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   6,0   │          │   4,0   │        │    4,4    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │    7,2    │

│        │         │  12,0   │   133    │   8,0   │        │    8,8    │

│        │         │  14,0   │          │  10,0   │        │   10,0    │

│        │         │  16,0   │          │  10,0   │        │   12,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   6,0   │          │   4,5   │        │    4,4    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │    7,2    │

│        │         │  12,0   │   159    │  10,0   │        │    8,8    │

│        │         │  14,0   │          │  12,0   │        │   10,0    │

│        │         │  16,0   │          │  12,0   │        │   12,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   6,0   │          │   4,5   │        │    4,4    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │    7,2    │

│        │         │  12,0   │   168    │  10,0   │        │    8,8    │

│        │         │  14,0   │          │  12,0   │  140   │   10,0    │

│        │         │  16,0   │          │  12,0   │        │   12,0    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   7,0   │          │   4,0   │        │    6,0    │

│        │         │  10,0   │          │   6,0   │        │    8,5    │

│        │         │  12,0   │   108    │   8,0   │        │   10,0    │

│        │         │  14,0   │          │   8,0   │        │   12,0    │

│        │         │  16,0   │          │   9,0   │        │   13,0    │

│        │         │  18,0   │          │   9,0   │        │   15,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   7,0   │          │   4,0   │        │    6,0    │

│        │         │  10,0   │          │   6,0   │        │    8,5    │

│        │         │  12,0   │   114    │   8,0   │        │   10,0    │

│        │         │  14,0   │          │   8,0   │        │   12,0    │

│        │         │  16,0   │          │   9,0   │        │   13,0    │

│        │         │  18,0   │          │   9,0   │        │   15,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│  250   │   273   │   7,0   │          │   4,0   │        │    6,0    │

│        │         │  10,0   │          │   6,0   │        │    8,5    │

│        │         │  12,0   │   133    │   8,0   │        │   10,0    │

│        │         │  14,0   │          │   8,0   │        │   12,0    │

│        │         │  16,0   │          │  10,0   │        │   13,0    │

│        │         │  18,0   │          │  10,0   │        │   15,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   7,0   │          │   4,5   │        │    8,3    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │   12,0    │

│        │         │  12,0   │   159    │  10,0   │        │   14,0    │

│        │         │  14,0   │          │  10,0   │        │   16,0    │

│        │         │  16,0   │          │  12,0   │        │   18,0    │

│        │         │  18,0   │          │  12,0   │        │   20,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   7,0   │          │   4,5   │        │    8,3    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │  180   │   12,0    │

│        │         │  12,0   │   168    │  10,0   │        │   14,0    │

│        │         │  14,0   │          │  10,0   │        │   16,0    │

│        │         │  16,0   │          │  12,0   │        │   18,0    │

│        │         │  18,0   │          │  12,0   │        │   20,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   7,0   │          │   6,0   │        │    8,3    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │   12,0    │

│        │         │  12,0   │   219    │  10,0   │        │   14,0    │

│        │         │  14,0   │          │  12,0   │        │   16,0    │

│        │         │  16,0   │          │  14,0   │        │   18,0    │

│        │         │  18,0   │          │  16,0   │        │   20,0    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   8,0   │          │   4,0   │        │    9,0    │

│        │         │  10,0   │          │   4,0   │        │   11,0    │

│        │         │  12,0   │          │   6,0   │        │   16,0    │

│        │         │  14,0   │   108    │   6,0   │        │   18,0    │

│        │         │  16,0   │          │   8,0   │        │   20,0    │

│        │         │  18,0   │          │   8,0   │        │   23,0    │

│        │         │  22,0   │          │   9,0   │        │   28,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   8,0   │          │   4,0   │        │    9,0    │

│        │         │  10,0   │          │   4,0   │        │   11,0    │

│        │         │  12,0   │          │   6,0   │        │   16,0    │

│        │         │  14,0   │   114    │   6,0   │        │   18,0    │

│        │         │  16,0   │          │   8,0   │        │   20,0    │

│        │         │  18,0   │          │   8,0   │        │   23,0    │

│        │         │  22,0   │          │   9,0   │        │   28,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   8,0   │          │   5,0   │        │   11,0    │

│  300   │   325   │  10,0   │          │   6,0   │  140   │   13,0    │

│        │         │  12,0   │          │   8,0   │        │   16,0    │

│        │         │  14,0   │   133    │   8,0   │        │   18,0    │

│        │         │  16,0   │          │   8,0   │        │   20,0    │

│        │         │  18,0   │          │  10,0   │        │   23,0    │

│        │         │  22,0   │          │  10,0   │        │   28,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   8,0   │          │   4,5   │        │   11,0    │

│        │         │  10,0   │          │   6,0   │        │   14,0    │

│        │         │  12,0   │          │   8,0   │        │   16,0    │

│        │         │  14,0   │   159    │   8,0   │        │   18,0    │

│        │         │  16,0   │          │  10,0   │        │   20,0    │

│        │         │  18,0   │          │  10,0   │        │   23,0    │

│        │         │  22,0   │          │  12,0   │        │   28,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   8,0   │          │   4,0   │        │   11,0    │

│        │         │  10,0   │          │   6,0   │        │   14,0    │

│        │         │  12,0   │          │   8,0   │        │   16,0    │

│        │         │  14,0   │   168    │   8,0   │        │   18,0    │

│        │         │  16,0   │          │  10,0   │        │   20,0    │

│        │         │  18,0   │          │  10,0   │        │   23,0    │

│        │         │  22,0   │          │  12,0   │        │   28,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │   8,0   │   219    │   7,0   │        │   11,0    │

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │   14,0    │

│        │         │  12,0   │          │  10,0   │        │   17,0    │

│        │         │  14,0   │          │  10,0   │        │   20,0    │

│        │         │  16,0   │          │  12,0   │        │   22,0    │

│        │         │  18,0   │          │  14,0   │  180   │   25,0    │

│        │         │  22,0   │          │  16,0   │        │   31,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │   8,0   │   273    │   7,0   │        │   11,0    │

│        │         │  10,0   │          │  10,0   │        │   14,0    │

│        │         │  12,0   │          │  12,0   │        │   17,0    │

│        │         │  14,0   │          │  12,0   │        │   20,0    │

│        │         │  16,0   │          │  14,0   │        │   22,0    │

│        │         │  18,0   │          │  16,0   │        │   25,0    │

│        │         │  22,0   │          │  18,0   │        │   31,0    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │  12,0   │          │   6,0   │        │   22,0    │

│        │         │  16,0   │          │   8,0   │        │   29,0    │

│        │         │  20,0   │   159    │  10,0   │        │   35,0    │

│        │         │  24,0   │          │  12,0   │        │   42,0    │

│        │         │  26,0   │          │  12,0   │        │   45,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │  12,0   │          │   6,0   │        │   22,0    │

│        │         │  16,0   │          │   8,0   │        │   29,0    │

│        │         │  20,0   │   168    │  10,0   │        │   35,0    │

│        │         │  24,0   │          │  12,0   │        │   42,0    │

│        │         │  26,0   │          │  12,0   │        │   45,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│  350   │   377   │  12,0   │          │   8,0   │        │   22,0    │

│        │         │  16,0   │          │  10,0   │        │   29,0    │

│        │         │  20,0   │   219    │  12,0   │        │   35,0    │

│        │         │  24,0   │          │  14,0   │        │   42,0    │

│        │         │  26,0   │          │  16,0   │        │   45,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │  10,0   │          │   7,0   │        │   20,0    │

│        │         │  12,0   │          │  10,0   │        │   24,0    │

│        │         │  14,0   │          │  12,0   │        │   28,0    │

│        │         │  16,0   │   273    │  12,0   │        │   31,0    │

│        │         │  20,0   │          │  16,0   │        │   38,0    │

│        │         │  24,0   │          │  18,0   │        │   45,0    │

│        │         │  26,0   │          │  18,0   │        │   49,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │   20,0    │

│        │         │  12,0   │          │  10,0   │        │   24,0    │

│        │         │  14,0   │          │  12,0   │        │   28,0    │

│        │         │  16,0   │   325    │  16,0   │        │   31,0    │

│        │         │  20,0   │          │  18,0   │        │   38,0    │

│        │         │  24,0   │          │  22,0   │        │   45,0    │

│        │         │  26,0   │          │  22,0   │        │   49,0    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │  12,0   │          │   8,0   │        │   37,0    │

│        │         │  16,0   │          │  10,0   │  220   │   53,0    │

│        │         │  20,0   │   159    │  10,0   │        │   65,0    │

│        │         │  22,0   │          │  10,0   │        │   71,0    │

│        │         │  26,0   │          │  12,0   │        │   83,0    │

│        │         │  28,0   │          │  12,0   │        │   89,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │  12,0   │          │   8,0   │        │   37,0    │

│        │         │  16,0   │          │  10,0   │        │   53,0    │

│        │         │  20,0   │   168    │  10,0   │        │   65,0    │

│        │         │  22,0   │          │  10,0   │        │   71,0    │

│        │         │  26,0   │          │  12,0   │        │   83,0    │

│  400   │   426   │  28,0   │          │  12,0   │        │   89,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │  12,0   │          │   8,0   │        │   32,0    │

│        │         │  16,0   │          │  10,0   │        │   45,0    │

│        │         │  20,0,  │   219    │  12,0   │        │   56,0    │

│        │         │  22,0   │          │  12,0   │        │   61,0    │

│        │         │  26,0   │          │  14,0   │        │   72,0    │

│        │         │  28,0   │          │  16,0   │        │   76,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │  12,0   │          │  10,0   │        │   27,0    │

│        │         │  16,0   │          │  12,0   │        │   36,0    │

│        │         │  20,0   │   273    │  14,0   │        │   44,0    │

│        │         │  22,0   │          │  14,0   │        │   48,0    │

│        │         │  26,0   │          │  18,0   │        │   56,0    │

│        │         │  28,0   │          │  18,0   │        │   59,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │  10,0   │          │   8,0   │        │   23,0    │

│        │         │  12,0   │          │  10,0   │        │   27,0    │

│        │         │  14,0   │          │  12,0   │        │   31,0    │

│        │         │  16,0   │   325    │  12,0   │        │   36,0    │

│        │         │  20,0   │          │  16,0   │        │   44,0    │

│        │         │  22,0   │          │  18,0   │        │   48,0    │

│        │         │  26,0   │          │  20,0   │        │   56,0    │

│        │         │  28,0   │          │  22,0   │        │   59,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │  10,0   │          │  10,0   │        │   23,0    │

│        │         │  12,0   │          │  12,0   │        │   27,0    │

│        │         │  14,0   │          │  14,0   │        │   31,0    │

│        │         │  16,0   │   377    │  16,0   │        │   36,0    │

│        │         │  20,0   │          │  20,0   │        │   44,0    │

│        │         │  22,0   │          │  20,0   │        │   48,0    │

│        │         │  26,0   │          │  24,0   │        │   56,0    │

│        │         │  28,0   │          │  26,0   │        │   59,0    │

├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│        │         │  12,0   │          │  10,0   │        │   46,0    │

│        │         │  14,0   │          │  12,0   │        │   54,0    │

│        │         │  16,0   │   377    │  12,0   │        │   61,0    │

│        │         │  20,0   │          │  16,0   │        │   75,0    │

│        │         │  22,0   │          │  20,0   │        │   81,0    │

│  500   │   530   │  26,0   │          │  22,0   │  300   │   94,0    │

│        │         ├─────────┼──────────┼─────────┤        ├───────────┤

│        │         │  12,0   │          │  10,0   │        │   46,0    │

│        │         │  14,0   │          │  12,0   │        │   54,0    │

│        │         │  16,0   │   426    │  16,0   │        │   61,0    │

│        │         │  20,0   │          │  16,0   │        │   75,0    │

│        │         │  22,0   │          │  20,0   │        │   81,0    │

│        │         │  26,0   │          │  22,0   │        │   94,0    │

├────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────────┤

│Примечание - Масса приведена для справок.                             │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примеры условных обозначений:

- концентрического перехода исполнения 1, D=76,1 мм, Т=2,9 мм, D_1 =48,3 мм, Т_1 =2,6 мм из стали марки Р9:

Переход К-1-76,1х2,9-48,3х2,6-Р9 ГОСТ 17378-2001

- эксцентрического перехода исполнения 2, D=76 мм, Т=3,0 мм, D_1=45 мм, Т_1=2,5 мм из стали марки 20:

Переход Э-76х3-45x2,5 ГОСТ 17378-2001

- то же, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Переход П Э-76х3-45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001

4.2 Толщина стенки переходов в неторцевых сечениях должна быть не менее Т_1 при наружном диаметре сечения не более 1,1D_1, а в остальных сечениях - не менее Т.

4.3 Радиусы сопряжения поверхностей переходов (рисунок 1) должны соответствовать указанным в таблице 3.

# Таблица 3 - Радиусы сопряжения поверхностей переходов

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│                 Тип перехода                  │    r_1    │    r_2    │

│                                               ├───────────┴───────────┤

│                                               │       не менее        │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────┬───────────┤

│                Концентрический                │   0,4D    │  0,4D_1   │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│                Эксцентрический                │   0,3D    │  0,3D_1   │

└───────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

4.4 По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление переходов других размеров.

# 5 Технические условия

Технические условия - по ГОСТ 17380.